Per il risanamento di murature soggette all’umidità di risalita capillare e all’azione aggressiva dei sali, fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante multistrato (strato 1 rinzaffo consolidante, strato 2 intonaco macroporoso, strato 3 arricciato deumidificante, monachino deumidificante) di calce idraulica priva di cemento, conforme ai requisiti della UNI EN 998/1 relativa agli intonaci da risanamento tipo  ALBARIA SP2 della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni:

- Marcatura CE;

- Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19

- ALB. SP2 Intonaco M.  = 10

- ALB. SP2 Arricciato D.  = 10

- ALB. SP2 Tonachino D.  = 8

- Assorbimento capillare a 24 ore, UNI EN 1015/18

- ALB. SP2 Intonaco M.: W24 = 3,5 kgm-2

- ALB. SP2 Arricciato D.:W24  = 1 kgm-2

- Profondità di penetrazione dell’acqua a 24 ore, UNI EN 1015/18

- SP2 Intonaco M.: 3 mm

- SP2 Arricciato D.: 1 mm

- Vuoti di aerazione, UNI EN 1015-7

- ALB. SP2 Intonaco M. > 28 %

- ALB. SP2 Arricciato D. > 27 %

- Porosità totale, NorMaL 4/80

- ALB. SP2 Intonaco M. > 48 %

- ALB. SP2 Arricciato D. > 45 %

- Conducibilità termica, EN 1745

- ALB. SP2 Intonaco M. 0,27 Wm-1K-1

- ALB. SP2 Arricciato D. 0,27 Wm-1K-1

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11

- ALB. SP2 Intonaco M.: Classe CS II

- ALB. SP2 ARRICCIATO D. :Classe CS II

- Reazione al fuoco, EN 13501/1

- ALB. SP2 Intonaco M.: Euroclasse A1

- ALB. SP2 ARRICCIATO D.: Euroclasse A1

Per ogni m2/2,6 cm       € 60,05

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: