Per stabiliture millimetriche di intonaci interni ed esterni,  fornitura e posa in opera di malta da intonaco fine premiscelata di colore bianco, di calce idrata e sabbie selezionate con diametro massimo 0,6 mm, priva di cemento ed estremamente adesiva al supporto, impermeabile all’acqua piovana e traspirante, tipo ALBARIA STABILITURA della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Marcatura CE;

- assenza di cemento;

- Adesione al supporto, UNI  EN 1015/12 , > 0,1 MPa, Modo di rottura A

- Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19: µ =14

- Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse A1

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 1,1 MPa Classe tipo  CS I

Per ogni m2 per  2mm       € 11,38

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.