Per incollaggi strutturali su calcestruzzo, pietra naturale, legno e muratura, fornitura e posa in opera di adesivo epossidico bicomponente privo di solventi, con consistenza di una pasta morbida tixotropica, applicabile con frattazzo metallico dentato o spatola d’acciaio tipo CONCRESIVE PASTA della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni ottenute a T=20°C; Ur > 90%)

- Caratteristiche di adesione a 7 gg:

  - calcestruzzo, UNI EN 1542 (trazione diretta) > 3,5 MPa)

  - calcestruzzo-calcestruzzo,  UNI EN 12615 (taglio) > 10 MPa

  - acciaio,  ASTM D4541(trazione diretta) > 7 MPa

  - calcestruzzo-acciaio, UNI EN 12615 (taglio) > 20 MPa

  - acciaio- acciaio, UNI EN 12615 (taglio) > 20 MPa

- Caratteristiche a compressione, ASTM D695

  - Resistenza  a 8 ore > 5  MPa, a 24 ore > 40 MPa, a 7 gg > 70 MPa

  - Modulo elastico a 7 gg: 7.000 MPa

- Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638:

  - Resistenza > 8 MPa

  - Modulo elastico 9.500 MPa

- Resistenza a trazione per flessione ASTM D790

  - a 24 ore > 8 MPa, a 7  gg > 25 MPa

- Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696; 2,04×10-5 °C-1

- Temperatura di deflessione termica, ASTM D648; 57°C

Per mq per mm		€ 18,70

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia della superficie di supporto,

- la miscelazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.