Per l’impermeabilizzazione dei giunti aeroportuali, fornitura e posa in opera di resina poliuretanica, bicomponente, elastica, priva di solventi, avente una  consistenza fluida e di colore nero caratterizzata da una elevata resistenza all’aggressione degli idrocarburi tipo MASTERFLEX AEROPORTI  della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Il sigillante sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni:

- Durezza Shore D, ASTM D2240

  - a 7 gg: 30 ( 5)

  - dopo 200 ore irragg. UV, UNI 7097: 30 ( 5)

  - dopo 7 gg in gasolio, UNI ISO 175. 30 ( 5)

  - dopo 7 gg in benzina, UNI ISO 175: 30 ( 5)

  - dopo 7 gg in olio motore SAE 15W-40, UNI ISO 175: 30 ( 5)

- Caratteristiche a trazione, ASTM D638

  - resistenza a 7 gg > 0,8 MPa

  - resistenza dopo 7 gg in gasolio, UNI ISO 175 > 0,8 MPa

  - resistenza dopo 7 gg in benzina, UNI ISO 175 > 0,8 MPa

  - resistenza 7 gg in olio motore SAE 15W-40, UNI ISO 175 > 0,8 MPa

  - modulo elastico a 7 gg 0,6 MPa

  - allungamento a rottura a 7 gg > 135 %

  - allungamento a rottura dopo 7 gg in gasolio, UNI ISO 175 > 135 %

  - allungamento a rottura dopo 7 gg in benzina, UNI ISO 175 > 135 %

  - allungamento a rottura dopo 7 gg in olio motore SAE 15W-40, UNI ISO 175 135 %

- Deformazione residua a trazione, UNI 8202/10: 0 %

- Resistenza alla lacerazione, DIN 53515: > 5 Nmm-1

- Modulo elastico a compressione, ASTM D695: 1.1 MPa

Per ogni ml di giunto avente larghezza 20 mm e profondità 10 mm         € 8,18

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte inclusa la pulizia del giunto.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.