Primerizzazione per rivestimenti epossidici o poliuretanici, facilmente applicabile su calcestruzzo a rullo ed airless, fornitura e posa in opera di primer epossipoliammidico, bicomponente, ad alto contenuto di solidi in volume, tipo MASTERSEAL 105 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Il primer sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- eccellente capacità consolidante e di promozione di adesione per il rivestimento finale anche nel caso di calcestruzzo leggermente umido;

- Densità, ASTM D1505/85: 1,47 ± 0,05 kg/litro

- Solidi in volume:  66 ± 2%

- Vita utile in vaso aperto: 2 ore a + 20° C

- Rapporti di miscelazione: Peso: 83% A / 17% B, Volume: 72% A / 28% B

Per ogni m2		€ 5,05

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.