Per l’impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo fornitura e posa in opera di rivestimento cementizio flessibile, polimero modificato, traspirante al vapore d’acqua, resistente all’abrasione, bicomponente, applicabile a rullo od a spruzzo, tipo MASTERSEAL 540 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Il rivestimento sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni:

- Spessore: 2 mm

- Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 0,7 MPa

- Permeabilità al vapore d’acqua, DIN 52615:

  - Fattore di resistenza al vapore: µ < 1000

  - Spessore di aria equivalente: Sd < 2 m

- Impermeabilità all’acqua, ISO EN 7031-94: Impermeabile

- Impermeabilità all’anidride carbonica, ASTM D1434

  - Fattore di resistenza alla CO2µ > 13.500

  - Spessore di aria equivalente R > 270 m

- Resistenza all’abrasione, ASTM D4060 mola CS10  carico 1000 g, 1000 cicli	< 350 mg

- Allungamento a rottura,UNI 8202/8 < 30 %

Per ogni m2per spessore 2 mm		€ 16,36

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.