Per la protezione trasparente di strutture in calcestruzzo faccia a vista sottoposte all’azione aggressiva dell’acqua battente, piogge acide, raggi UV, agenti atmosferici e cloruri, fornitura e posa dell’impregnante, idrorepellente e permeabile al vapore, composto da alchil-alcoxisilano in acqua, applicato a saturazione in mano unica a spruzzo (airless a bassa pressione) o manualmente (pennello o rullo), tipo THORO ENVIROSEAL 20 della BASF CC Italia S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche :

- Peso specifico: 1,01 Kg/lt ± 0,05

- Contenuto solido in peso: 20% ± 0,5

- Composti organici volatili: < 350 gr/lt

- Punto di infiammabilità	, ASTM D 3278-82:	> 93°C

- Profondità media di penetrazione: 2 – 3,2 mm

- Assorbimento capillare d’acqua, ASTM C 642-82: 0,53% in 48 h

Per m2 	€ 10,12

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- preparazione e pulizia del supporto (idropulitrice)

- fornitura e posa con airless.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.