Per la protezione trasparente di superfici in muratura faccia a vista (pietra silicea, tufo, laterizio) e degli intonaci minerali sottoposte all’azione aggressiva dell’acqua battente, piogge acide, raggi UV, ed agenti atmosferici, fornitura e posa dell’impregnante, idrorepellente e permeabile al vapore, composto da silani/silossani in acqua, applicato a saturazione in unica mano a spruzzo (airles a bassa pressione) o manualmente (pennello o rullo), tipo THORO ENVIROSEAL B della BASF CC Italia S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche :

- Peso specifico: 1,00 Kg/lt ± 0,05

- Assorbimento capillare d’acqua, ASTM C 642-82: ridotta del 95% rispetto a campione non trattato

- Effetto goccia: indicazione TNO entro 1 h dall’applicaz.

Per m2 	€ 13,39

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- preparazione e pulizia del supporto.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.