Per la protezione di calcestruzzo e muratura in ambienti esterni aggressivi, fornitura e posa di rivestimento acrilico all’acqua, elastico, pigmentato a tessitura liscia, applicato in due strati a rullo o con airless, caratterizzato da eccellente resistenza alla pioggia battente ed agenti atmosferici, buona permeabilità al vapore, ottima protezione alla carbonatazione del C.A. ed elevata valenza estetica, tipo THOROLASTIC S della BASF CC Italia S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche :

- Peso specifico: 	1,39 Kg/lt

- Contenuto solido in volume: 52,5%

- Tempo di pellicolamento: 55 min

- Resistenza a trazione: 1 N/mmq a 7 gg, 2 N/mmq a 45 mesi,

- Allungamento a massima sollecitazione: 145% a 7 gg, 160% a 45 mesi

- Allungamento a massima rottura: 360% a 7 gg, 155% a 45 mesi

- Ritorno elastico: 60% a 7 gg, 68% a 45 mesi

- Coefficiente di diffusione del CO2:,ųCO2: 533000

- Valore Sd (spessore 200 ųm)	: 107 m

- Coefficiente di permeabilità al vapore, DIN 53122: 480 ųH2O

- Invecchiamento accelerato, ASTM G 26: non rilevato (5.000 h)

- Resistenza nebbia salina, ASTM B 117: non rilevato (300 h)

- Test crescita muffe, BS 3900:F3: no crescita (1.350 h)

- Resistenza cicli gelo/disgelo, DOT-A/DOT-B: no degrado (50 cicli)

EURO a mq 14,31

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- preparazione e pulizia del supporto (idropulitrice);

- fornitura e posa materiale.

I prezzi non comprendono la:

- formazione piano di lavoro;

- eventuale sabbiatura del supporto;

- eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti;

- fornitura ed applicazione di eventuale primer di adesione;

- fornitura di colori speciali;

- ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.