Per l’impermeabilizzazione di strutture in c.a e muratura interrate, per applicazioni a pennello, spazzolone o spruzzo, fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata, con elevate caratteristiche di adesione al supporto, di permeabilità al vapore acqueo, di resistenza alla pressione positiva e negativa e  all'abrasione, da mescolare con acqua o, preferibilmente, con una miscela acqua e THORO ACRYL 60,  tipo THOROSEAL  FC della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

## La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (relative a 3 kg/m2 di prodotto):

- certificazione per acqua potabile (DPR 236/88).

- Aderenza al calcestruzzo, NBN 813 - 05:  2,5 MPa

- Permeabilità al vapor d’acqua, DIN 52615: 80-120

- Resistenza alla pressione positiva: > 7 bar;

- resistenza alla pressione negativa: > 4 bar;

- resistenza alla compressione UNI EN 196: 57 MPa;

- resistenza alla flessione UNI EN 196: 3,7 MPa;

Per ogni m2	€ 14,95

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,

- la miscelazione,

- l’applicazione,

Sono esclusi formazione piano di lavoro, l’eventuale sabbiatura del supporto, l’eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti e l’utilizzo di ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.