Per rifinire il ciclo di risanamento delle murature, fornitura e posa di rivestimento protettivo  silanico all’acqua, per superfici murarie interne ed esterne, idrorepellente ed altamente permeabile al vapore, con elevata adesione, resistente alla formazione di muffe, pioggia battente, alcali del supporto, agenti atmosferici, e raggi U.V., per applicazioni a pennello, rullo e spruzzo con elevata qualità estetica, tipo THOROSILCO della BASF CC Italia S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche :

- Peso specifico: 1,5 Kg/lt ± 0,05

- Contenuto solidi in peso: 	60%

- Contenuto solido in volume: 40%

- Permeabilità al vapore d’acqua: DIN 52615, μ < 120

- Valore Sd per uno spessore di 160 μ, Sd = 0,02 m

- Adesione su calcestruzzo DIN 18555: 1,7 N/mm²

- Adesione su mattoni DIN 18555: 0,7 N/mm² (rottura mattone)

- Assorbimento capillare d’acqua	DIN 52617: 0,3 Kg/m² x 24 h

EURO a m2 15,59

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,

- la miscelazione,

- l’applicazione,

Sono esclusi formazione piano di lavoro, l’eventuale sabbiatura del supporto, l’eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti e l’utilizzo di ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.