Sigillatura immediata di venute d’acqua in pressione in strutture in calcestruzzo e muratura, con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, tipo WATERPLUG della BASF CC Italia S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Peso specifico dell’impasto: 2.140 Kg/m³

- Dimensione max degli aggregati: 0,63 mm

- Tempo di fine presa: 	2 - 3 min.

- Resistenza a compressione	a 30 min pari a 13,8 MPa, a 1 gg pari a 31,0 MPa, a 7 gg	pari a 44,3 MPa, a 28 gg	pari a 52,8 MPa;

- Resistenza a flessione a 30 min  pari a  2,7 MPa, a 1 gg pari a6,1 MPa, a 7 gg pari a  6,3 MPa, a 28 gg pari a 7,0 MPa

- Resistenza a trazione a 28 gg pari a 3,3 MPa

# EURO a dm³ 7,12

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,

- la miscelazione,

- l’applicazione,

Sono esclusi formazione piano di lavoro, l’eventuale sabbiatura del supporto, l’eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti e l’utilizzo di ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di drenaggio di piccolo diametro inserite su venute d’acqua in pressione e sigillatura mediante applicazione di malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, per strutture in calcestruzzo e muratura, tipo WATERPLUG della BASF CC Italia S.p.A. o equivalente.

# EURO cad.