Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione ambientale X0 secondo UNI EN 206-1 (ad esempio per interni di edifici con umidità relativa molto bassa) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

- Dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25 mm;

- dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

- Classe di resistenza C12/15 da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

- Consistenza S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C misurata immediatamente prima del getto;

- Copriferro minimo consigliato 15 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della BASF CC Italia spa o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica).

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del proprio peso) destinato per strutture in classe di esposizione ambientale X0 secondo UNI EN 206-1 (ad esempio per interni di edifici con umidità relativa molto bassa) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

- dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19,1 mm;

- Classe di resistenza C12/15 da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

- dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

- rapporto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

- consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI 11041 immediatamente prima del getto;

- Copriferro minimo consigliato 15 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati autocompattanti ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della BASF CC Italia spa o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della BASF CC Italia spa o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini.