CLASSE DI ESPOSIZIONE X0

Calcestruzzo REOPLASTICO (fluido senza segregazione) destinato a interni di edifici con umidità relativa molto bassa (classe di esposizione ambientale X0 secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25 mm;

  Rck > 15 MPa da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Consistenza S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C da misurata immediatamente prima del getto;

  Copriferro minimo consigliato 15 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica).

Nel caso di desideri confezionare un calcestruzzo reodinamico, in grado cioè di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere nel cassero grazie alla sola energia del proprio peso:

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del prorio peso) destinato a interni di edifici con umidità relativa molto bassa (classe di esposizione ambientale X0 secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19,1 mm;

  Rck > 15 MPa da misurarsi con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  rapporto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

  consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI EN 206-1 immediatamente prima del getto;

  tempo di svuotamento secondo V funnel, 8-12 secondi;

  Copriferro minimo consigliato 15 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati autocompattanti ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della MAC S. p. A o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini.;

CLASSE DI ESPOSIZIONE X1

Calcestruzzo REOPLASTICO (superfuido e privo di bleeding) destinato a interni di edifici con umidità relativa bassa, parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni ( classe di esposizione ambientale XC1 secondo UNI EN 206-1), contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25 mm;

  Rck > 25 MPa da misurarsi misurata secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Consistenza S5 per 90 minuti a 23 °C da misurata immediatamente prima del getto;

  Copriferro minimo consigliato 20 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica).

Nel caso di desideri confezionare un calcestruzzo reodinamico, in grado cioè di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere nel cassero grazie alla sola energia del proprio peso:

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del prorio peso) destinato a interni di edifici con umidità relativa bassa, parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni (classe di esposizione ambientale XC1 secondo UNI EN 206-1) contrad distinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19.1 mm;

  Rck > 25 MPa da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  rapporto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI EN 206-1 immediatamente prima del getto;

  tempo di svuotamento secondo V funnel, 8-12 secondi;

  Copriferro minimo consigliato 20 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati autocompattanti ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della MAC S. p. A o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini.;

CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2

Calcestruzzo REOPLASTICO (superfuido e privo di bleeding) destinato a interni di edifici con umidità relativa bassa, parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni ( classe di esposizione ambientale XC2 secondo UNI EN 206-1), contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25 mm;

  Rck > 30 MPa da misurarsi misurata secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Consistenza S5 per 90 minuti a 23 °C da misurata immediatamente prima del getto;

  Copriferro minimo consigliato 20 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica).

Nel caso di desideri confezionare un calcestruzzo reodinamico, in grado cioè di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere nel cassero grazie alla sola energia del proprio peso:

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del prorio peso) destinato a interni di edifici con umidità relativa bassa, parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni (classe di esposizione ambientale XC2 secondo UNI EN 206-1) contrad distinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19.1 mm;

  Rck > 30 MPa da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  rapporto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI EN 206-1 immediatamente prima del getto;

  tempo di svuotamento secondo V funnel, 8-12 secondi;

  Copriferro minimo consigliato 20 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati autocompattanti ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della MAC S. p. A o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini.;

CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XC4, XA2

Calcestruzzo REOPLASTICO (superfluido privo di bleeding) destinato a superfici a contatto diretto con acqua non comprese nella classe XC2, piscine, elementi esposti ad acque industriali contenenti cloruri, strutture sulla costa o in prossimità della costa (classe di esposizione ambientale XS1, XD2, XC4, XA2 secondo UNI EN 206-1)  contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25 mm;

  Rck > 37 MPa da misursi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Consistenza S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C da misurata immediatamente prima del getto;

  Copriferro minimo consigliato 35 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica).

Nel caso di desideri confezionare un calcestruzzo reodinamico, in grado cioè di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere nel cassero grazie alla sola energia del proprio peso:

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del prorio peso) destinato a superfici a contatto diretto con acqua non comprese nella classe XC2, piscine, elementi esposti ad acque industriali contenenti cloruri, strutture sulla costa o in prossimità della costa (classe di esposizione ambientale XS1, XD2, XC4, XA2 secondo UNI EN 206-1)  contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19.1 mm;

  Rck > 37 MPa da misurasi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  rapporto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI EN 206-1 immediatamente prima del getto;

  tempo di svuotamento secondo V funnel, 8-12 secondi;

  Copriferro minimo consigliato 35 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati autocompattanti ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della MAC S. p. A o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini

CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS1, XS2, XA3

Calcestruzzo REOPLASTICO (superfluido privo di bleeding) destinato a parti di ponti; pavimentazioni, solette di parcheggi per auto, parti di strutture marine (classe di esposizione ambientale XD3, XS1, XS2, XA3  secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25,4 mm;

  Rck > 45 MPa da misursi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1

  Consistenza S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C da misurata immediatamente prima del getto;

  Copriferro minimo consigliato 30 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM  della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

Nel caso di desideri confezionare un calcestruzzo reodinamico, in grado cioè di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere nel cassero grazie alla sola energia del proprio peso:

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del prorio peso) destinato a parti di ponti; pavimentazioni, solette di parcheggi per auto, parti di strutture marine (classe di esposizione ambientale XD3, XS1, XS2, XA3 secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19.1 mm;

  Rck > 45 MPa da misursi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1

  porto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

  consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI EN 206-1  immediatamente prima del getto;

  tempo di svuotamento secondo V funnel, 8-12 secondi;

  Copriferro minimo consigliato 30 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM  della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della MAC S. p. A o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini.

CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2

Calcestruzzo REOPLASTICO (superfluido e privo di bleeding) destinato a superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria, superfici orizzontali esposti alla pioggia e al gelo  (classe di esposizione ambientale XF2 secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25 mm;

  aria aggiunta conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Rck > 30 MPa da misurarsi secondo UNI EN 206-1   con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI 9858;

  Consistenza S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C da misurata immediatamente prima del getto;

  Copriferro minimo consigliato 35 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica).

- additivo aerante tipo Micro Air 200 della MAC S. p. A o equivalente dosato in ragione di circa 0.200 litri per m3 tale da garantire un'aggiunta di micro aria pari al 4-6 %;

Nel caso di desideri confezionare un calcestruzzo reodinamico, in grado cioè di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere nel cassero grazie alla sola energia del proprio peso:

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del prorio peso) destinato a superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria, superfici orizzontali esposti alla pioggia e al gelo  (classe di esposizione ambientale XF2 secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19.1 mm;

  aria aggiunta conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Rck > 30 MPa da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1

  rapporto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

  consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI EN 206-1   immediatamente prima del getto;

  tempo di svuotamento secondo V funnel, 8-12 secondi;

  Copriferro minimo consigliato 35 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati autocompattanti ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1  tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della MAC S. p. A o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini.

- additivo aerante tipo Micro Air 200 della MAC S. p. A o equivalente dosato in ragione di circa 0.200 litri per m3 tale da garantire un'aggiunta di micro aria pari al 4-6 %;

CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3

Calcestruzzo REOPLASTICO (superfluido e privo di bleeding) destinato a superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria, superfici orizzontali esposti alla pioggia e al gelo  (classe di esposizione ambientale XF3 secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  25 mm;

  aria aggiunta conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Rck > 37 MPa da misurarsi secondo UNI EN 206-1   con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI 9858;

  Consistenza S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C da misurata immediatamente prima del getto;

  Copriferro minimo consigliato 35 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1 tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica).

- additivo aerante tipo Micro Air 200 della MAC S. p. A o equivalente dosato in ragione di circa 0.200 litri per m3 tale da garantire un'aggiunta di micro aria pari al 4-6 %;

Nel caso di desideri confezionare un calcestruzzo reodinamico, in grado cioè di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere nel cassero grazie alla sola energia del proprio peso:

Calcestruzzo REODINAMICO (in grado di autocompattarsi senza alcuna vibrazione esterna e di scorrere in virtù della sola energia del prorio peso) destinato a superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria, superfici orizzontali esposti alla pioggia e al gelo  (classe di esposizione ambientale XF3 secondo UNI EN 206-1) contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici:

  dimensione massima dell'aggregato Dmax =  19.1 mm;

  aria aggiunta conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

  Rck > 37 MPa da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi effettuati immediatamente prima del getto;

  dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1

  rapporto acqua/fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm) 0.90 - 1.05;

  consistenza pari ad uno spandimento di 60-70 cm per almeno 90 minuti a 23 °C misurato secondo UNI EN 206-1   immediatamente prima del getto;

  tempo di svuotamento secondo V funnel, 8-12 secondi;

  Copriferro minimo consigliato 35 mm.

L'impasto dovrà essere confezionato con:

- additivo superfluidificante di nuova generazione, a base di catene polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati autocompattanti ad elevato mantenimento della lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1  tipo GLENIUM della MAC S. p. A o equivalente, conforme alla UNI EN 480, dosato in ragione non inferiore a 1.3 litri per 100 kg di parti fini (cemento, cenere volante e filler calcareo aventi dimensioni inferiori a 0.1 mm);

- additivo modificatore di viscosità tipo GLENIUM STREAM della MAC S. p. A o equivalente conforme alla UNI 7101 in ragione non inferiore a 0.8 % sui peso dei fini.

- additivo aerante tipo Micro Air 200 della MAC S. p. A o equivalente dosato in ragione di circa 0.200 litri per m3 tale da garantire un'aggiunta di micro aria pari al 4-6 %; .