Per iniezioni in paramenti murari, fornitura e posa in opera di boiacca premiscelata di calce pozzolanica, priva di cemento, a granulometria finissima (inferiore a 15 micron), ad elevata fluidità ed eccellente mantenimento della lavorabilità, espansiva in fase plastica, per garantire il riempimento anche dei vuoti più piccoli, tipo ALBARIA INIEZIONE della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente caratterizzata da:

- Marcatura CE;

- assenza di cemento;

- Bleeding, NorMaL M33-87: Assente

- Fluidità, Cono di Marsh	Iniziale < 25 s, 30 min < 25 s, 60 min < 25 s

- Caratteristiche espansive in fase plastica, ASTM C 1090 modificata:	< 0,4%

- Adesione al supporto (per taglio), UNI EN 998/2: > 0,15 MPa

- Temperatura massima di idratazione, Camera Adiabatica: < 30°C

- Sali idrosolubili (malta indurita),

  - Conduttività elettrica specifica, NorMaL 13-83  140 µScm-1

  - Cromatografia ionica e spettrofotometria, NorMaL 26-87: < SO4= < 0,1 %, Na+ < 0,1 %, K+ < 0,1 %;

- Coefficiente di diffusione del vapore, EN 1745:  < 35

- Resistenza ai solfati: Nessuna perdita di resistenza per provini immersi per 90 gg in soluzione. Na2SO4 al 5%

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11:	> 10 MPa (classe M10)

- Modulo elastico statico, UNI 6556 : 6.000  MPa

- Resistenza allo sfilamento barre d’acciaio ed in FRP della linea MBar, RILEM-CEB-FIP RC6-7: > 6 MPa

- Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse A1

Per ogni litro       € 2,01

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- Fornitura e posa delle cannule di iniezione, eventuale rinzaffo sigillante del supporto;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.