## Per l’intonacatura di paramenti murari, fornitura e posa in opera di malta di calce idraulica naturale detta “Albazzana”, contenente fibre inorganiche e confezionata con aggregati silicei naturali di diametro massimo 2 mm, priva di cemento,  tipo ALBARIA INTONACO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente caratterizzata da:

- Marcatura CE;

- assenza di cemento;

- Adesione al supporto, UNI EN 1015/12: > 0,1 MPa , Modo di rottura A

- Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19:  µ = 10

- Sali idrosolubili (Malta indurita):

  - Conduttività elettrica specifica, NorMaL 13-83, < 150 µScm-1

  - NorMaL 26-87 (Cromatografia ionica e spettrofotometria): SO4= < 0,1 %,  Na+ < 0,05 %,  K+ < 0,1 %

- Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse A1

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 1,8 MPa Classe CS I

Per ogni m2/cm       € 12,11

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.