Per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato, per spessori da 1 a 5 cm, fino a temperature di -5°C, fornitura e posa in opera, con applicazione per colaggio di malta premiscelata a rapida presa e a rapido indurimento, con speciale legante pozzolanico tipo Emaco Fast Colabile della DEGUSSA CC ITALIA SpA o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

●  Resistenza a compressione (MPa), UNI EN 12190:

- 5°C	0°C	20°C

MPa   2 ore  >	8	10	15

MPa   4 ore  >	12	15	20

MPa   8 ore  >	15	20	25

MPa 24 ore  >	25	25	35

MPa    7 gg  >	50	55	60

MPa  28 gg  >	65	65	65

●  Resistenza a  trazione per flessione, UNI EN 196-1 >7 MPa a 1 giorno >8 MPa a

7 giorni  e  >10 MPa a 28 giorni;

●  Modulo elastico, UNI EN 13412:  29.000 (±2.000) MPa

●  Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio):  > 6 MPa;

●  Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP- RC6-78: >25 MPa ;

●  Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

●  Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,1 kgm2h-0,5

●  Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

●  Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

●  Resistenza alla fessurazione, O ring test dopo 6 mesi: nessuna fessura

Per ogni dm3   € 2,99

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseforme ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.