Per il ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo (anche con aumento di sezione) per spessori da 6  a 10 cm, mediante applicazione per colaggio (strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali), fornitura e posa in opera di betoncino cementizio, premiscelato, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), reodinamico, provvisto di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo EMACO FORMULA REODINAMICO B1 della DEGUSSA CC ITALIA  spa o equivalente.

Il betoncino sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche ottenute con uno sluimp flow 80÷90 cm, UNI 11041, in assenza di bleeding:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria:

- secondo UNI 8148 modificata   ≥ 0,04%  a 1 giorno

- Test di inarc./Imbarc.to   inarcamento 

- Prova di fessurabilità (O Ring test): Nessuna fessura a 180 giorni

- Adesione al calcestruzzo UNI EN 12615 (per taglio)  ≥6 MPa

- Modulo elastico UNI EN 13412: 30.000 ( 2.000) MPa;

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78 ≥25 MPa

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,1 kgm2h-0,5

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Resistenza a compressione  ≥ 30 MPa a 1 giorno ≥ 55 MPa a 7 giorni  e ≥ 70 MPa a 28 giorni secondo UNI EN 12390/3;

- Resistenza a trazione per flessione ≥4 MPa ad 1 giorno  ≥6 MPa  a 7 giorni  e ≥7 MPa a 28 giorni secondo UNI EN 12390/5;

Per ogni dm3				€ 2,31

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseformi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.