Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato (quando lo spessore supera i 2 cm è necessario applicare una rete elettrosaldata), mediante applicazione per colaggio, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), reodinamica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo EMACO FORMULA REODINAMICO M1 della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche ottenute con uno slump flow 80÷90 cm, UNI 11041, in assenza di bleeding:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria,

-  secondo UNI 8147 modificata  ≥ 0,04% a 1 giorno,  > 0,01 % a 28g;

-  test di Inarc./Imbarc.to   Inarcamento 

- Prova di fessurabilità  Nessuna fessura a 180 giorni, secondo (O Ring test);

- Assenza di bleeding  (acqua di essudazione) secondo UNI 8998;

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,08 kgm2h-0,5

- Adesione al calcestruzzo (per taglio) > uguale 6 MPa a 28 g, secondo UNI EN 12615 (comp. tangenz.);

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Modulo elastico statico pari a 28.000 ( 2.000) MPa a 28g di stagionatura secondo UNI EN 13412;

- Resistenza a compressione > di 30 MPa a 1 giorno  > 55 MPa a 7 giorni  > 70 MPa a 28g secondo UNI EN 12190;

- Resistenza a trazione per flessione > di 4 MPa ad 1 giorno  > 6 MPa a 7 giorni  e  > 7 MPa a 28g secondo UNI EN 196/1.

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio  > 25 MPa  RILEM-CEB-FIP RC6-78

Per ogni dm3				€ 2,08

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, l’applicazione e la fornitura della rete elettrosaldata  di contrasto (diametro 5 mm, maglia 10 x10 cm) necessaria per gli interventi di spessore superiore a 2 cm, eventuali armature aggiuntive, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.