Per il ripristino di strutture in calcestruzzo degradate con interventi di spessore millimetrico da 1 a 5 mm in unico strato, mediante applicazione a spruzzo od a mano con spatola dentata, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO R909I della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Aderenza al calcestruzzo > 2,5 MPa, secondo pr EN 1542 (trazione diretta);

- Resistenza ai solfati, secondo ASTM C-88: nessun degrado dopo 15 cicli;

- Modulo elastico statico 9.000 ± 2.000 MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI 6556;

- Resistenza a compressione > 6 MPa a 1 giorno e > 25 MPa a 28 giorni di stagionatura

secondo UNI EN 196/1;

- Resistenza a flessione > 2 MPa  a 1 giorno e > 7 MPa 28 giorni di stagionatura secondo

UNI EN 196/1.

Per ogni m2 	per 3 mm		€ 22,02

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,

- la miscelazione,

- l’applicazione,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature.