Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, mediante colaggio, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, ad espansione contrastata in aria (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), fibrorinforzata con fibre metalliche flessibili ed inossidabili, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO S150 CFR della DEGUSSA CC ITALIA spa o  equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria:

- UNI 8147 modificata a 1 giorno ≥0,04% a 1 giorno

-  Test di Inarc./Imbarc.to  inarcamento 

- Assenza  di bleeding  (acqua di essudazione)  secondo UNI 8998;

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,30 kgm2h-0,5

- Adesione al calcestruzzo ≥ 6 MPa a 28 g, secondo UNI EN 12615;

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Modulo elastico UNI EN 13412:  25.000 ( 2.000) MPa  a 28 g  di stagionatura;

- Resistenza  a compressione UNI EN 12190 ≥ 25 MPa a 1 giorno   ≥ 50 MPa a 7 giorni  e  ≥ 60 MPa a 28giorni;

- Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1   ≥6 MPa a 1 giorno  ≥ 10 MPa a 7 giorni   e  ≥ 12 MPa a 28 giorni;

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78  ≥25 MPa

Per ogni dm3				€  2,90

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.