Per ancoraggi anche di precisione in spessori centimetrici, fornitura e posa in opera di malta cementizia espansiva sia in fase plastica che in fase indurita, ad elevatissimo scorrimento, applicabile a colaggio, tipo EMACO S55 della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente caratterizzate da:

- Bleeding, UNI 8998° Assente

- Caratteristiche espansive

- in fase plastica, UNI 8996    	> 0.3 %

- contrastata UNI 8147 a 24 ore	> 0.03 %

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio) > 6 MPa

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78  > 30 MPa

- Profondità media penetrazione dell'acqua, ISO EN 7031-94  < 5 mm (coeff.Darcy < 10-10 ms-1)

- Resistenza agli oli lubrificanti, bagno di olio per 60 gg a 40 °C:  Nessun degrado

- Resistenza alla fatica, 2.000.000 cicli pulsanti tra 20 e 50 MPa: Nessun degrado

- Resistenza alle alte temperature,  400°C per 7 gg:	Nessuna degrado

- Resistenza ai cicli termici (-20 - +5°C°), UNI 7087:	Nessuna degrado

- Modulo elastico, UNI 6556:	28.000 ( 2.000) MPa)

- Resistenza a compressione, UNI EN 196/1	1 g > 35 MPa, 7 gg > 65 MPa, 28 gg > 75 MPa

- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1	1 g > 6 MPa, 7 gg > 8 MPa, 28 gg > 9 MPa

- Resistenza ai solfati (15 cicli), ASTM C88:	Nessun degrado

Per ogni dm3				€ 2,03

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione;

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.