Per l’adeguamento strutturale, fornitura e posa in opera di barra in fibra di carbonio di diametro nominale 7,5 mm ad alta resistenza, tipo MBar Galileo della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente, ottenuta per pultrusione di fibre di carbonio ad alta resistenza aventi come matrice resina novolacca epossivinilestere ad elevata resistenza al calore contraddistinta da aderenza migliorata ottenuta mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale ad alto tenore di SiO2 > 98% e spiralatura esterna in fibra di carbonio.

Tale barra sarà inoltre caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- Diametro Nominale 7.5 mm

- Sezione nominale 44 mm2

- Resistenza a trazione caratteristica ftk 1800 MPa, ACI 440.1R-01

- Modulo Elastico a Trazione medio 130.000 MPa, ACI 440.1R-01

- Deformazione ultima media 1,8 %, ACI 440.1R-01

Per ogni ml	€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali materiali cementizi complementari quali malte espansive all'aria o reodinamiche, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.