Per il ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo (anche con aumento di sezione) per spessori superiori a 10 cm, mediante applicazione, per colaggio (strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali), fornitura e posa in opera, di calcestruzzo reoplastico, Rck  50 MPa, a ritiro compensato, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, ottenuto miscelando un legante espansivo, acqua ed aggregati di adeguata granulometria, tipo MACFLOW della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

- Tale cemento dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Espansione contrastata , secondo UNI 8147, a 1 giorno > 0,03%;

- Assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998;

- Ritenzione d'acqua della boiacca, confezionata con il 32% d'acqua, superiore al 90% dopo 5 minuti dalla miscelazione, secondo ASTM C-91;

- Fluidità della boiacca, confezionata con il 32% d'acqua, misurata al cono di Marsh modificato (T. di 20 °C e U.R. del 95%); compresa:

tra 15 e 25 secondi subito dopo la preparazione dell'impasto;

tra 25 e 35 secondi dopo 30 minuti dalla preparazione dell'impasto;

- Resistenza a compressione, UNI EN 12190, della boiacca di MACFLOW puro, mescolato con il 32% d'acqua, di almeno  >20 MPa a 1 giorno  >35 MPa a 7 giorni  e >60 MPa a 28 giorni;

- Resistenza a flessione, UNI EN 196/1,  della boiacca di MACFLOW puro, mescolato con il 32%

d'acqua, di almeno  >2 MPa a 1 giorno  >3 MPa a 7 giorni  e   >4 MPa a 28 giorni

- Tale calcestruzzo dovrà possedere inoltre le seguenti caratteristiche ottenute con impasto confezionato con 400 kg/m3 Macflow, aggregati lavati, non gelivi, privi di impurità non reattivi con gli alcali aventi Dmax = 25,4 mm, consistenza S5, UNI EN 13350/2, T = 20 °C, Ur > 90%:

- Consistenza S5, UNI 9858;

- Espansione contrastata , secondo UNI 8148, a 1 giorno > 0,03%;

- Assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998;

- Modulo Elastico, UNI 6556: 30.000 (±2.000) MPa

- Adesione calcestruzzo, UNI EN 12615 > 2,5 MPa

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78  >15 MPa

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 20 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kgm2h-0,5

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Resistenza ai solfati (15 cicli) ASTM C88  Nessun degrado

Per ogni m3	€ 401,16

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseforme ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.