Per la protezione ed impermeabilizzazione filmogena di strutture in c.a. soggette a severe aggressioni ambientali, fornitura e posa in opera di resina epossidica a solvente, bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, per applicazione a rullo o con airless sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con primer specifico, tipo MASTERSEAL 110 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il protettivo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni riferite ad uno spessore di film secco di 600 µm (micron):

- Aderenza calcestruzzo, UNI EN 1542: > 1 MPa

- Impermeabilità all'acqua, UNI 8202 parte 21 (500 KPa): Impermeabile

- Fattore di resistenza al vapore d’acqua, DIN 52615: µ < 2·104

- Impermeabilità allo ione Cloro, Metodo TEL: < 3 g /(m2·24 h)

- Fattore di resistenza alla CO2, ASTM D1434: µ > 1,5·104

- Resistenza all'abrasione, ASTM D4060,  (mola CS10 carico 1000 g, 1000 cicli), perdita: < 80 mg

- Resistenza all'irraggiamento U.V, ASTM G53 (QUV): Sufficiente

Per ogni m2		€ 18,10

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.