Per la protezione ed impermeabilizzazione filmogena di strutture in c.a. soggette a aggressioni ambientali, fornitura e posa in opera di  resina epossi-poliuretanica e bitume, a solvente, bicomponente, flessibile, ad elevato contenuto di solidi in volume; di colore nero, applicata con airless o a rullo sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, tipo MASTERSEAL 120  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il protettivo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (spessore totale 1 mm):

- Aderenza calcestruzzo, UNI EN 1542 > 1 MPa

- Impermeabilità all'acqua, UNI 8202 parte 21 (500 KPa): Impermeabile

- Fattore di resistenza al vapore d'acqua, DIN 52615: µ<   µ < 5,5·104

- Impermeabilità allo ione Cloro, Metodo TEL	< 3 g /(m2·24 h)

- Fattore di resistenza alla CO2, ASTM D1434: µ > 1,1 ·106

- Resistenza alla flessibilità a freddo, UNI 8202715	-20°C

Per ogni m2	€ 24,96

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.