Strato di adesione su superfici in calcestruzzo anche umide, superfici vetrose e su vecchi rivestimenti resinosi opportunamente irruviditi e trattamento isolante di murature umide prima della posa di intonaci, fornitura e posa in opera di primer tricomponente dello spessore di 1 mm, composto di resina epossidica in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e speciali additivi, tipo MASTERSEAL 185 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il primer sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni

● Resistenza alla controspinta (minimo 1 mm di spessore) ≤ 5 bar

● Permeabilità al vapore d’acqua – DIN 52615 > 150 g/m2/24 h

● Reazione al fuoco: autoestinguente

● Adesione al calcestruzzo ASTM 4541 ≥ 3,5 MPa

Per ogni mq		€ 19,42

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.