Per la protezione e impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo a contatto con alimenti o acqua potabile, fornitura e posa in opera di rivestimento epossipoliamminico bicomponente, privo di solventi, certificato per il contatto permanente con alimenti secondo il DM 21/03/73 e successive modifiche (recepimento di 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e successivi emendamenti, 2002/72/CEE), tipo MASTERSEAL 190 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il rivestimento sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni  riferite ad uno spessore di film secco di 300 µm:

- Aderenza calcestruzzo, UNI EN 1542: > 1 MPa

- Impermeabilità all'acqua, UNI 8202 parte 21 (500 KPa): Impermeabile

- Permeabilità al vapore, DIN 52615:

  - fattore di resistenza al vapore d'acqua µ < 3·104

  - spessore di Aria Equivalente Sd < 9 m

- Impermeabilità allo ione Cloro, Metodo TEL < 7 g/(m2·24 h)

- Impermeabilità alla CO2, ASTM D1434

  - fattore di resistenza alla CO2  : µ > 1,5 ·106

  - spessore di Aria Equivalente: R > 450 m

- Resistenza all'abrasione, ASTM D4060  (mola CS10 carico 1000 g, 1000 cicli), perdita	< 120 mg

Per ogni m2		€ 13,62

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali armature aggiuntive, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.