Per la protezione filmogena ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, fornitura e posa in opera di resina poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, a basso spessore, altamente coprente, da applicare con airless o a rullo sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, tipo MASTERSEAL 215 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il protettivo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni riferite ad uno spessore di film secco di 150 µm (micron):

- Aderenza calcestruzzo, ASTM D4541: > 1 MPa

- Impermeabilità all'acqua, UNI 8202 parte 21 (500 KPa): Impermeabile

- Permeabilità al vapore, DIN 52615:

  - fattore di resistenza al vapore d'acqua, µ < 2,2·104

  - spessore di Aria Equivalente: Sd < 3,3 m

- Impermeabilità allo ione Cloro, Metodo TEL: < 1,5 g /(m2·24 h)

- Impermeabilità alla CO2, ASTM D1434

  - fattore di resistenza alla CO2 µ > 0,8·106

  - spessore di Aria Equivalente	R > 120 m

- Resistenza all'abrasione, ASTM D4060,  (mola CS10 carico 1000 g, 1000 cicli), perdita	< 110  mg

- Resistenza all'irraggiamento UV, ASTM G53 (QUV): Elevata

Per ogni m2		€ 14,05

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.