Per l’impermeabilizzazione di giunti di costruzione e raccordi pavimento/parete di serbatoi, piscine e balconi in combinazione con rivestimenti impermeabili cementizi flessibili, resistente a pressioni in spinta diretta fino a 1,5 bar, fornitura e posa del nastro termoplastico tipo THOROSEAL BANDELLA ELASTICA della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Pressione di massima tenuta, fino allo scoppio: 3,3 bar

- Elasticità in direzione trasversale a 0,72 N/mm: 25%

- Elasticità in direzione trasversale a 1,10 N/mm: 50%

- Resistenza alla delaminazione: 12,73 N/10mm

- Resistenza all’ozono, ISO 1431-1: Resistente

- Resistenza alla pressione dell'acqua, 1,5 bar: Resistente

- Resistenza agli UV, DIN 54001: Resistente

- Resistenza alla temperatura: -30 °C/+90 °C

# Per ogni ml larghezza 10 cm 	 € 10,04

# Per ogni ml larghezza 15 cm 	 € 12,84

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- fornitura e posa.

I prezzi non comprendono la:

- preparazione e pulizia del supporto;

- formazione piano di lavoro;

- eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti;

- ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.