Per finiture millimetriche altamente traspiranti, sia interne che esterne, fornitura e posa in opera di tonachino di grassello di calce e sabbie selezionate di diametro massimo 0,6 mm, pigmentato con terre naturali, tipo ALBARIA TONACHINO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La finitura dovrà essere a spessore millimetrico dall’aspetto ruvido e opaco e caratterizzata da un’elevata traspirabilità (coefficiente di diffusione del vapore < 18 secondo UNI EN 1015-19) e da una eccellente resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici.

Per ogni m2 / 2 mm	di spessore      	€ 25,76

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione o ripristino di intonaco ammalorato,

- eventuale rasatura a base calce tipo ALBARIA STABILITURA della DEGUSSA CC ITALIA spa  o equivalente, per gli elementi verticali.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.