Per incollaggi, riprese di getto ed ancoraggi, fornitura e posa in opera  di adesivo epossidico bicomponente fluido, leggermente tixotropico, privo di solventi, che garantisce elevata resistenza  meccanica e chimica ed ottima adesione ai più diversi materiali da costruzione tipo CONCRESIVE FLUIDO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni ottenute a T=20°C; Ur > 90%):

- Caratteristiche di adesione a 7 gg:

  - calcestruzzo,  UNI EN 1542 (trazione diretta) > 3,5 MPa

  - calcestruzzo-calcestruzzo,  UNI EN 12615 (taglio); > 10 MPa

  - acciaio, ASTM D4541(trazione diretta) > 10 MPa

  - calcestruzzo-acciaio, UNI EN 12615 (taglio) > 20 MPa

  - acciaio- acciaio, UNI EN 12615 (taglio) > 30 MPa

- Caratteristiche a compressione, ASTM D695

  - Resistenza  8 ore > 15  MPa , a 24 ore > 40 MPa, a 7 gg > 60 MPa

  - Modulo elastico a 7 gg: 8.000 MPa

- Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638:

  - Resistenza > 15 MPa

  - Modulo elastico: 8.000 MPa

- Resistenza a trazione per flessione ASTM D790  a 8 ore > 10 MPa, a 24 ore > 25 MPa, a 7 gg > 40 MPa

- Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696: 2,93×10-5 °C-1

- Temperatura di deflessione termica, ASTM D648: 57°C

Per inghisaggi:

Per ogni litro	di foro da riempire		€ 28,68

Per riprese di getto:

Per ogni mq					€ 18,46

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia della superficie di supporto,

- la miscelazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.