Per fissaggi e ancoraggi di precisione, fornitura e posa in opera di malta di resina bicomponente, epossidica, fluida, leggermente tixotropica, priva di solventi, che garantisce elevata resistenza  meccanica e chimica ed ottima adesione ai più diversi materiali da costruzione  tipo CONCRESIVE MALTA FLUIDA della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni ottenute a T=20°C; Ur > 90%):

- Caratteristiche di adesione a 7 gg:

- calcestruzzo, UNI EN 1542 (trazione diretta) > 3,5 MPa

- acciaio, ASTM D4541(trazione diretta) > 7 MPa

- Caratteristiche di resistenza a compressione, ASTM D695

8 ore> 25  MPa

24 ore> 60 MPa

7 gg> 70 MPa

- Modulo elastico a 7 gg	 12.000 MPa

- Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638:

Resistenza > 14 MPa

Modulo elastico 10.000 MPa

- Resistenza a trazione per flessione ASTM D790

8 ore> 10 MPa

24 ore> 25 MPa

7 gg> 30 MPa

- Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696	2,3910-5 °C-1

Per litro di vuoto da riempire		€ 29,77

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia della superficie di supporto,

- la miscelazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.