Per ripristini centimetrici in orizzontale, fornitura e posa in opera di malta bicomponente in resina epossidica, a consistenza “terra umida”, applicabile a cazzuola e frattazzo metallico tipo CONCRESIVE MALTA della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni ottenute a T=20°C; Ur > 90%):

- Caratteristiche di adesione a 7 gg (con primer):

  - calcestruzzo, UNI EN 1542  (trazione diretta) > 3,5 MPa)

  - acciaio, ASTM D4541(trazione diretta) > 15 MPa

- Caratteristiche a compressione, ASTM D695

  - Resistenza  a 8 ore > 9  MPa, a 24 ore > 20 MPa, a 7 gg > 55 MPa

  - Modulo elastico a 7 gg: 7.000 MPa

- Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg,  ASTM D638:

  - Resistenza > 6 MPa

  - Modulo elastico: 6.300 MPa

- Resistenza a trazione per flessione, ASTM D790 a 24 ore > 8 MPa, a 7 gg > 30 MPa

- Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696: 2,4610-5  °C-1

Per ogni  dmc	€ 27,20

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia della superficie di supporto,

- la miscelazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.