Per la rasatura di superfici in calcestruzzo, per interventi a spessore da 1 a 5 mm in strato unico, fornitura e posa in opera a spruzzo od a mano di malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, tipo EMACO EVOLUTION RASANTE della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Tempo di fine presa,UNI EN 480-2: < a 3 Ore

- Adesione al Calcestruzzo, UNI EN 1542: > 2 MPa

- Coeff. di diffusione del vapore, UNI EN 1015-19	μ < 40

- Resistenza a compressione, UNI EN 196/1: a 28 gg >25 MPa

- Resistenza a flessione, UNI EN 196/1: a 28 gg	>  6 MPa

- Modulo elastico, UNI EN 13412: 12.000 (± 2.000) MPa

Per uno spessore medio di 3 mm a m2		€ 25,22

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e bagnatura della superficie di supporto,

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi la preparazione del supporto mediante sabbiatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.