Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi a spessore da 1 a 5 cm in strato unico, fornitura e posa in opera a spruzzo od a cazzuola di malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO EVOLUTION RESTAURO della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Adesione al Calcestruzzo, UNI EN 1542: > 1,5 MPa

- Resistenza a compressione UNI EN 196/1: a 1 g > 15 MPa, 7 gg > 45 MPa, 28 gg	> 50 MPa

- Resistenza a flessione, UNI EN 196/1: a 1 g >   4 MPa, a 7 gg >   6 MPa, 28 gg >   7 MPa

- Modulo elastico statico, UNI EN 13412:	20.000 (± 2.000) MPa

Per ogni m2 con spessore 1 cm		€ 25,93

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la preventiva ravvivatura, mediante sabbiatura, con impiego di sabbia silicea,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.