Per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato, per spessori da 1 a 5 cm, fino a temperature di -5°C, fornitura e posa in opera, con applicazione per colaggio di malta premiscelata a rapida presa e a rapido indurimento, con speciale legante pozzolanico, fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevatissima duttilità tipo EMACO FAST FIBER della DEGUSSA CC ITALIA SpA o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche di tenacità, ASTM C1018

- carico di prima fessurazione >20 KN

- Indici di tenacità: I20  >20

- Resistenza a compressione, UNI EN 12190

- 5°C	0°C	20°C

MPa   2 ore  >	10	14	23

MPa   4 ore  >	15	18	30

MPa   8 ore  >	18	23	40

MPa 24 ore  >	27	32	50

MPa    7 gg  >	57	60	65

MPa  28 gg  >	70	70	70

- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196-1, 1 giorno >15 MPa  -  >18 MPa a 7 giorni  e  >20 MPa a28 giorni;

- Modulo elastico, UNI EN 13412:  30.000 (±2.000) MPa;

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio):  > 6 MPa;

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP- RC6-78: >25 MPa;

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,35 kgm2h-0,5

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata;

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Resistenza alla fessurazione, O ring test dopo 6 mesi: nessuna fessura

per ogni dm3   € 5,08

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseforme ed  eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.