Per rasature di elementi di calcestruzzo in spessori sino a 15 mm, fornitura e posa in opera di malta cementiza bicomcomponente, polimero modificata, con inibitore di corrosione organico (disperso nel componente B), avente consistenza tixotropica, applicabile a spruzzo o a cazzuola, tipo EMACO FORMULA RASATURA GROSSA  della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni in condizioni di prova: consistenza 80-90%, UNI 7044 in assenza di bleeding, 55 ± 5%. La modificazione polimerica richiede che la mescolazione per il confezionamento dei provini sia di tipo lento che continuo:

- Adesione calcestruzzo, UNI EN 1542: > 2,5 MPa

- Modulo elastico, UNI EN 13412: 16.000 ( 2.000) MPa

- Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g   > 10 MPa,  7 gg > 27 MPa,   28 gg > 38 MPa

- Resistenza a flessione, UNI EN 196/1:  1 g   > 2 MPa,   7 gg > 5 MPa, 28 gg > 7 MPa

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 15 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kgm2h-0,5

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

Per uno spessore medio di 6 mm per  m2		€ 34,37

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto,

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi la preparazione del supporto mediante sabbiatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.