Per la rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, monocomponente, tixotropica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo EMACO FORMULA RASATURA della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Aderenza al calcestruzzo > 2,5 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta);

- Modulo elastico statico 16.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN 13412;

- Resistenza a compressione UNI EN 12190 >12 MPa a 1 giorno -  >28 MPa a 7 giorni  - >40 MPa a 28 giorni di stagionatura;

- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1, > 4 MPa a 1 giorno  >7 MPa a 7 giorni -  >8 MPa 28 giorni di stagionatura secondo;

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 15 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kgm2h-0,5

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

Per uno spessore medio di 3 mm per  ogni m2		€ 25,80

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto,

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi la preparazione del supporto mediante sabbiatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.