Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore 1-5 cm (quando lo spessore supera i 2 cm è necessario applicare una rete elettrosaldata), applicazione a spruzzo o a cazzuola, fornitura e posa in opera di malta cementizia,  premiscelata, ad espansione contrastata in aria (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), con fibre sintetiche  poliacriliche, tixotropica, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO FORMULA TIXO della DEGUSSA CC ITALIA Spa od equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria:

- UNI 8147 modificata a 1 giorno ≥0,04% a 1 giorno

-  Test di Inarc./Imbarc.to  inarcamento 

- Assenza  di bleeding  (acqua di essudazione)  secondo UNI 8998;

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm;

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,25 kgm2h-0,5

- Adesione al calcestruzzo ≥ 6 MPa a 28 g, secondo UNI EN 12615;

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Modulo elastico UNI EN 13412:  28.000 ( 2.000) MPa  a 28 g  di stagionatura;

- Resistenza  a compressione UNI EN 12190 ≥ 20 MPa a 1 giorno   ≥ 50 MPa a 7 giorni  e  ≥ 60 MPa a 28giorni;

- Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1   ≥4 MPa a 1 giorno  ≥6 MPa a 7 giorni   e  ≥8 MPa a 28 giorni;

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78  ≥25 MPa

Per ogni m2 per cm di spessore	€ 25,20

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.