Per ancoraggi anche di precisione di grosso spessore (superiore a 5 cm), fornitura e posa in opera di betoncino cementizio, premiscelato, espansivo in fase plastica ed in fase indurita, applicabile mediante colaggio, tipo EMACO S33 della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente caratterizzata da:

- Bleeding, UNI 8998: Assente

- Caratteristiche espansive in fase plastica, UNI 8996: > 0.3 %, contrastata UNI 8148 a 24 ore: > 0.03 %

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio): > 6 MPa

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio,  RILEM-CEB-FIP RC6-78	> 30 MPa

- Profondità media penetrazione dell'acqua, ISO EN 7031-94: < 5 mm (coeff.Darcy < 10-10 ms-1)

- Resistenza agli oli lubrificanti, bagno di olio per 60 gg a 40 °C: Nessun degrado

- Resistenza alla fatica, 2.000.000 cicli pulsanti tra 20 e 50 MPa: Nessun degrado

- Resistenza alle alte temperature,  400°C per 7 gg: Nessuna degrado

- Resistenza ai cicli termici (-20 - +5°C°), UNI 7087: Nessuna degrado

- Modulo elastico, UNI 6556: 30.000 ( 2.000 MPa)

- Resistenza a compressione, UNI 6132:  1 g  > 40 MPa,  7 gg > 60 MPa, 28 gg > 70 MPa

- Resistenza a trazione per flessione, UNI 6133: 1 g  > 4 MPa,  7 gg > 6 MPa, 28 gg > 7 MPa

- Resistenza ai solfati (15 cicli), ASTM C88: Nessun degrado

Per ogni dm3				€ 3,24

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione;

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.