Per la protezione in profondità dei calcestruzzi, al fine di renderli idrorepellenti ed impenetrabili agli agenti aggressivi (cloruri e solfati), fornitura e posa in opera di prodotto liquido, silossanico, incolore, capace di polimerizzare all'interno del calcestruzzo di sottofondo formando una catena molecolare continua, attraverso le porosità del calcestruzzo stesso, tipo il prodotto KIBOCONE della Degussa CC Italia spa (dosaggio 0,5 l/mq).

Il prodotto dovrà conferire le seguenti caratteristiche, con prove eseguite su campioni di cls Rck 30 MPa sui quali è stato applicato, sino a completo rifiuto:

- Assorbimento d'acqua (UNI 7699): < 0.3%

- Penetrazione dello ione cloruro (UNI 7928): nessuna

- Penetrazione dello ione solfato (UNI 8019): < 10 mm

- Profondità di carbonatazione: < 10 mm su provini mantenuti per 5 mesi a 20°C ed U.R. 50%

Per m2 	€  13,40

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- preparazione e pulizia del supporto.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.