Per operazioni di sigillatura, insonorizzazione, fissaggio, fornitura e posa in opera di schiuma poliuretanica autoespandente a cellule chiuse ad elevato potere adesivo, non contenete gas nocivi per l’ambiente, che reagendo con l’umidità dell’aria indurisce con aumento di volume, tipo KIBOFOAM FIX della Degussa CC Italia spa avente le seguenti caratteristiche:

- Temperatura minima d’applicazione: +5°C

- Tempo fuori impronta: ca. 12 minuti

- Indurimento a 20°C: ca. 40 minuti

- Temperatura d’esercizio: - 40°C  + 90°C

- Allungamento a rottura: 20% a +20°C e 10% a –20°C

- Assorbimento d’acqua: 0,4%

- Classe d’infiammabilità: B2 (secondo norma DIN 4102)

Per bombola da 750  ml		€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia del supporto,

- l’applicazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.