Fornitura e posa in opera di sigillante siliconico a reticolazione neutra, tipo KIBOSEAL  NEUTRO della Degussa CC Italia spa  avente le seguenti caratteristiche:

- Durezza Shore A (DIN 53505): 25  30

- Tempo fuori impronta a 20°C: 2 ore

- Tempo di vulcanizzazione: 7  14 giorni

- Temperatura d’applicazione: +5°C  +40°C

- Allungamento a rottura: ca. 400%

- Movimento di lavoro: ca. 25%

- Temperatura d’esercizio: -50°C  +150°C

Per cartuccia da 310 ml		€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia del supporto,

- l’applicazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.