Fornitura e posa in opera di sigillante siliconico a reticolazione acetica ed antimuffa, tipo KIBOSEAL SANITARIO della Degussa CC Italia spa  avente le seguenti caratteristiche:

- Tempo fuori impronta a 20°C: 30 minuti

- Tempo di vulcanizzazione: ca. 24 ore

- Temperatura d’applicazione: +5°C  +30°C

- Allungamento a rottura: ca. 200%

- Movimento di lavoro: ca. 25%

- Temperatura d’esercizio: -30°C  +80°C

- Durezza SHORE A: 23

Per cartuccia da 280 ml		€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia del supporto,

- l’applicazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.