Per il rinforzo dei paramenti murari mediante la tecnica del giunto armato, fornitura e posa in opera di una barretta rettangolare in fibra di carbonio ad aderenza migliorata ottenuta mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale  tipo MBAR JOINT  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

La barretta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni:

- Sezione della barra: 1,5 x 5 mm

- Sezione nominale: 7,5 mm2

- Sezione Resistenza a trazione caratteristica ftk,: 1300 MPa

- Carico di rottura caratteristico, ACI 440.1R-01: 9,75 KN

- Modulo elastico medio, ACI 440.1R-01: 70.000 MPa

- Deformazione ultima minima media, ACI 440.1R-01: 1,8 %

Per ogni ml	    €

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali materiali di calce o di resina, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.