Per il rinforzo di elementi in calcestruzzo, muratura, legno e acciaio,  fornitura e posa in opera di  un sistema leggero a base di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di aramide, impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo  MBRACE FIBRE ARAMIDE della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite allo spessore di tessuto secco):

- Tipo di fibra: Aramidica

- Spessore equivalente di tessuto secco, mm 0,214 mm

- Modulo elastico a trazione, ASTM D3039, MPa 105.000 MPa

- Deformazione ultima a trazione, ASTM D3039, 2 %

- Resistenza caratteristica a  trazione, ASTM D3039, MPa 1.500

- Coefficiente di dilatazione termica, K-1: -3,510-6

- Conduttività termica, Jm-1s-1K-1: Isolante

- Resistività elettrica, : Isolante

Per m2 per I strato di tessuto  ARAMIDE		€

Per m2 per strati successivi ARAMIDE		€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia della superficie di supporto;

- l’applicazione del primer bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità tipo MBRACE PRIMER della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente;

- l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto tipo MBRACE RASATURA della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente;

- l’applicazione di adesivo bicomponente a base epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti tipo MBRACE ADESIVO della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

.