Per rinforzare lo strato passivante delle barre d’armatura, incrementare la resistività elettrica del calcestruzzo, rendere idrorepellente il supporto senza modificarne la permeabilità al vapore, fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di 0,6 litri/m2 di inibitore di corrosione privo di solventi ad elevatissima capacità di migrazione per diffusione e bassissima viscosità, composto da silani ed inibitori di corrosione di tipo organico chimicamente legati in un’unica molecola monocomponente,  tipo PROTECTOSIL CIT della Degussa CC Italia spa o equivalente.

Tale prodotto dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni :

- riduzione di ingresso di cloruri rispetto al calcestruzzo non trattato > 90%, secondo ASTM C1152 alle profondità di 12,5 mm, 32 mm, 50 mm e 69 mm su calcestruzzi aventi rapporto a/c = 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione al 15% di sale disgelante;

- riduzione di corrente di corrosione su calcestruzzi microfessurati con cavillature di 0,3 mm non corrosi > 90% rispetto ai campioni non trattati, metodo della polarizzazione lineare su calcestruzzi armati prefessurati con cavillature di 0,3 mm, aventi aventi rapporto a/c = 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione al 15% di sale disgelante;

- riduzione di corrente di corrosione su calcestruzzi microfessurati con cavillature di 0,3 mm che presentano già corrosione in atto > 90% rispetto ai campioni non trattati, (metodo della polarizzazione lineare su calcestruzzi armati prefessurati con cavillature di 0,3 mm, aventi aventi rapporto a/c = 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con soluzione al 15% di sale disgelante).

Per m2 	€ 29,23

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione dell’eventuale preparazione del supporto mediante sabbiatura o idrolavaggio e di  eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione