Per il trattamento deumidificante di murature soggette all’umidità di risalita capillare in presenza di sali,  fornitura e posa in opera di una malta da risanamento di calce idrata e di calce idraulica, di colore bianco, contenente fibre in poliacrilonitrile, applicabile a cazzuola tipo THORO ACTIVE INTONACO BC della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Marcatura CE;

- Adesione al supporto, UNI EN 1015-12 > 0,30 MPa, Modo di rottura A

- Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015-19	 =8

- Assorbimento capillare a 24 ore, UNI EN 1015/18	W24 = 1,4 kgm-2

- Profondità di penetrazione dell’acqua a 24 ore, UNI EN 1015/18: 1,5 mm

- Vuoti di aerazione, UNI EN 1015-7: > 30 %

- Porosità totale, NorMaL 4/80: > 50 %

- Resistenza ai solfati, Metodo WTA: Nessun degrado

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 4.5 MPa, Classe CS II, UNI EN 998/1

- Coefficiente di conducibilità termica,  EN 1745	 = 0,27 W·m-1·K-1

- Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse A1

Per ogni m2 per 2 cm di spessore	€ 42,73

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.