- Per la finitura millimetrica colorata degli intonaci deumidificanti, fornitura e posa in opera di tonachino premiscelato, di calce idrata e di calce idraulica, pigmentato con terre ed ossidi resistenti alle aggressioni meteoriche e ai raggi UV, di granulometria fine (0,6 mm), idrorepellente ed altamente traspirante tipo THORO ACTIVE TONACHINO F della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Il tonachino sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Adesione al supporto, UNI  EN 1015/12	> 0,1 MPa, Modo di rottura A

- Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19	µ = 7

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11	01,3 MPa

- Classe CS I (0,4 ÷ 2,5 MPa),

- UNI EN 998/1

- Reazione al fuoco, EN 13501/1	Euroclasse A1

Per ogni m2 per 2 mm di spessore		€ 23,85

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali armature aggiuntive, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.